凹凸棒石粘土干燥剂

（产品说明）

本品是我司在参照干燥剂的要求，充分利用本地的凹凸棒石粘土资源加工而成的，产品具有吸附活性，静态减湿和异味去除等功效。广泛应用于不能采用油封，气相封存的产品中诸如：光学仪器、电子产品、医学保健、食品包装及军工产品和民用产品的干燥空气封存。

一、技术指标 
在25℃空气平衡条件下，产品达到

指标条件	单位吸咐能力（g）	水分（g）	粒径（mm）

R.H40%时	>6	                <1%	        1.5-4  1-1.5  0.1-1

R.H80%时	>8.5	                <1%      	1-1.5

注：规定1个单位重量为40克

二、使用方法
    使用方法取决于包装封存的材料，密封情况、

包装容积、包装表面积及封存年限诸因素。根据

不同的要求确定不同的用量。

- 若包装用防水防湿包装材料时，按包装的总

面积，求干燥剂的用量，按下列计算或查下表：

干燥剂的单位数=17*面积（平方米）                          干燥剂

包装面积	干燥剂用量	包装面积	干燥剂用量	包装面积	干燥剂用量

（平方米） （单位）   （平方米）   （单位）   （平方米）   （单位）

0.01     	1/6	       0.06     	    1	         0.2	         8

0.02     	1/3  	   0.05         	2	         0.4         16

0.03     	1/2	       0.1	        4	         1.9         80

2、若包装容器为密封的金属容器时，则按下式计算或查下表： 
干燥剂的单位数=K*V 
V：容器的内部容积立方米 
K：42.3

容器体积	干燥剂用量	容器体积	干燥剂用量	容器体积	干燥剂用量

（立方米）  （单位）  （立方米）   （单位）   （立方米）    （单位）

0.004	     1/6     	0.02      	 1	        0.2             8

0.008	     1/3     	0.05	         2	        0.4	           16

0.012	     1/2     	0.1	         4	        1.9	           80

东莞市吉发干燥剂有限公司

电话0769-83284546

www.dgjifa.com

三、注意事项
    采用干燥剂空气封存包装干燥剂应放在包装容器的适当部位，尽可能要保证所有密封空间都受到干燥剂的吸湿，对贵重材料的防护，则要增加干燥剂的用量，有利于防止凝露而造成的损失。

四、再生方法 
    凹凸棒土干燥剂经一段时间使用后，为提高其活性可再生使用，再生方法为，在烘箱140摄氏度恒温下烘干至<1%水份。 
五、性能及作用 　　
    凹凸棒石粘土干燥剂与硅胶相比具有吸附速度快，环保性质高等优点。与目前市售的其它类型干燥剂相比较，不仅吸附速度快，吸附能力高且无毒、无味、无接触腐蚀性、无环境污染等特点，尤其应用于食品包装，对人体无损害。凹凸棒石粘土干燥剂自投放市场以来，经数百家企业应用，一致认为效果较佳。

东莞市吉发干燥剂有限公司

电话0769-83284546

www.dgjifa.com

证明

本产品名为“凹土干燥剂”，广泛用于多种行业，本厂家生产的产品符合行业标准。

凹土干燥剂是利用凹凸棒石粘土资源加工而成的。凹土干燥剂吸湿性活，具有静态减湿和异味去除等功效，广泛应用于不能采用油封、气相封存的产品，诸如光学仪器、电子产品、医药保健、视频包装及军工产品的干燥空气封存。

凹土干燥剂与硅胶相比具有吸附速度快、环保性质高等优点。与目前市售的其它类型干燥剂相比较，不仅吸附速度快，吸附能力高，且无毒、无味、无接触性腐蚀、无环境污染等特点，尤其适用于食品包装，对人体无害。

凹土干燥剂被国外称为“绿色环保产品”，其阻止铜银触点氧化和镁、铝、铁金属氧化的优良性，是其它干燥剂无法与之匹敌的。它屏弃了硅胶干燥剂和生石灰干燥剂的缺陷，汇集了它们的优点于一身，故国外已逐步取代了硅胶硅胶干燥剂的用途，是硅胶干燥剂的升级换代产品，在国内凹土干燥剂经数百家企业应用，深得好评。

东莞市吉发干燥剂有限公司

电话0769-83284546

www.dgjifa.com

活性矿物干燥剂主要成分

活性矿物干燥剂是用凹凸棒石粘土加工而成的。凹凸棒高粘土（Mg5Si8O20（OH）2（OH2）4·4H2O是含水富镁硅酸盐矿物，具有特殊的纤维状晶体形状，凹凸棒石粘土的特性及理化指标如下：

1、凹凸棒石粘土主要氧化物含量：

| 成分 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | K2O | CaO | MgO | MnO | TiO2 | 灼减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 55.6︿62.38 | 8.17︿10.65 | 4.69︿6.70 | 0.03︿0.22 | 0.79︿1.38 | 0.53︿1.95 | 9.80︿13.88 | 0.05︿0.43 | 0.32︿1.37 | 8.60︿11.80 |

2、凹凸棒石粘土的卫生指标：（mg/kg）

砷：（以As计）≤0.5  铅：（以Pb计）≤1  汞：（以Hg计）≤0.3

3、凹凸棒石粘土的工艺性能及特性：

胶质价：55-65ml/15g土  膨胀容：4-6ml/g土  吸兰量≤20g/100g土

比表面积≥350m2/g土   阳离子交换量21.96mmol/100g土

PH：8.5±0.5           内部孔道3.7×6.4A  导热系数0.06W/m2．℃

吸水率＞150g/100g      吸油率＞80g/100g    脱色力≥110

吸湿率≥15.57%        电动电位——25.8mv  摩氏硬度2——3级

东莞市吉发干燥剂有限公司

电话0769-83284546

www.dgjifa.com